2013届学士学位毕业论文

镁铝型类水滑石

对分散紫28的吸附研究

| 学 号： | 09406143 |
| --- | --- |
| 姓 名： | 张 三 |
| 指导教师： | 张 三 |
| 专 业： | 化 学 |
| 系 别： | 化学系 |

完成时间：2013年5月

学生诚信承诺书

本人郑重声明：所呈交的论文《镁铝型类水滑石对分散紫28的吸附研究》是我个人在导师张三指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写的研究成果，也不包含为获得长治学院或其他教育机构的学位或证书所使用过的材料。所有合作者对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

签名：              日期：

论文使用授权说明

本人完全了解长治学院有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。

签名：             日期：

指导教师声明书

本人声明：该学位论文是本人指导学生完成的研究成果，已经审阅过论文的全部内容，并能够保证题目、关键词、摘要部分中英文内容的一致性和准确性。

指导教师签名：           日期：

目  录

摘要	I

Abstract	II

1 引言	1

2 文献综述	1

2.1 类水滑石概述	1

2.1.1 类水滑石的结构与性质	1

2.1.2 类水滑石的制备方法	4

2.2 分散染料的概述	4

3 实验部分	5

3.1 主要仪器及试剂	5

3.1.1 主要仪器	5

3.1.2 主要试剂	6

3.2 镁铝型类水滑石的制备	6

3.3 分散紫28溶液的配置	6

3.4 分散紫28溶液的标准曲线的绘制	6

3.5 分散紫28在HTlc上的吸附	7

3.5.1 吸附等温线	7

3.5.2 pH值对吸附的影响	8

3.5.3 电解质对分散紫28在HTlc上的吸附的影响	9

3.6 吸附机理	9

4 结论	10

参考文献	11

致谢	13

类水滑石对分散紫28的吸附研究

专 业：化 学   姓 名：张 三   学 号：09406143

指导教师：张 三

# 摘  要：采用液相非稳态共沉淀法制备了镁铝类水滑石(Mg-Al HTlc)，并研究了在十二烷基硫酸钠(SDS)存在的条件下，染料分散紫28在Mg-Al HTlc上的吸附行为。结果表明，分散紫28在Mg-Al HTlc上的吸附等温方程符合Freundlich吸附等温式；在实验范围内，Mg-Al HTlc对分散紫28的吸附量随着温度的升高而降低，说明此吸附为放热过程。在初始pH值5.00 ~ 11.00范围内，吸附量随pH的增加而降低，随电解质(NaCl)浓度的增加先增加后减小，并探讨了吸附机理。研究结果表明，在SDS存在下，HTlc对疏水性染料分散紫28具有较好吸附作用，其有望成为一种疏水性染料废水的处理剂。

# 关键词：类水滑石；分散紫；十二烷基硫酸钠；吸附

Adsorption of Disperse Violet 28 on Mg-Al

Hydrotalcite-like Compound

Discipline: Chemistry    Name: Zhang San    Matriculation Number: 09406143

Supervisor: Zhang San

# Abstract: Mg-Al hydrotalcite-like compound (HTlc) was prepared by coprecipitation method. The adsorption behavior of disperse violet 28 on the Mg-Al HTlc in the presence of anionic surfactant (0.5 mol/L sodium dodecyl sulfate) was investigated. The results indicated that adsorption isotherms of disperse violet 28 on HTlc can be well fitted with the Freundlcih equation. In the initial pH range of 5.00-11.00, the adsorption amount of disperse violet 28 on the HTlc decreasced gradually with increasing initial pH and the increasing temperature. The adsorption amount displayed the tendency of an initial increase and then a decrease with the increasing electrolytes (NaCl) concentration. The adsorption mechanism was discussed in detail, and the HTlc is hopeful to become a kind of highly effective adsorbent for hydrophobic dye wastewater treatment in the presence of anionic surfactant.

# Keywords: Hydrotalcite-like Compound; Disperse violet 28; Adsorption; Sodium dodecyl sulfate

# 1 引  言

随着染料与印染工业的发展，其生产废水已成为当前最重要的水体污染源之一。这类废水由于其色度高、毒性大、成分复杂，COD、BOD值较高，对生态环境的危害非常严重。

# 2 文献综述

## 2.1 类水滑石概述

### 2.1.1 类水滑石的结构与性质

水滑石（hydrotalcite，简称HTlc）的化学组成为Mg6Al2(OH)16CO3·4H2O，属于阴离子型层状化合物。

参考文献

[1] Allmann R. The crystal structure of pyroaurite[J]. Acta Cryst, 1968, 24(7): 972-977.

[2] Cosantino V R L and Innavaia T P. Basic properties of layered double hydroxides intercalated by carbonate, hydroxide, chloride and sulfate anions[J]. Inorg Chem, 1995, 34(4): 883-892.

[12] 肖铁,马骏,任韶玲.碳酸根离子柱撑钴铝LDH的合成与表征[J].化学学报,1999,20(4):459-462.

致  谢